|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукта | Фракция мм | Марка дробимости | Марка морозостойкости | Цена с НДС 20% без учета доставки |
| Щебень гравийный | 5-20 | М1000 | F 200 | 1050 р/т |
| Щебень гравийный | 20-40 | М 800 | F 200 | 1050 р/т |
| Щебень гравийный | 40-70 | М 800 | F 200 | 1050 р/т |
| Гравий | 5-20 | М 1000 | F 200 | - |
| Гравий | 20-40 | М 800 | F 200 | - |
| Гравий | 40-70 | М 800 | F 200 | - |
| Гравий | 20-80 | М 800 | F 200 | 700р/т |
| Отсев дробления |   |   | F 200 | 250 р/т |
| Песок мытый | 0-5 |   | F 200 | 150 р/т |
| ЩПС | 0/150 мм | М 800  | F 200 | 600 р/т |
| ПГС | 0/20 | М 800  | F 200 | 450 р/т |
| ПГС | 0-300 | М 800  | F 200 | 400 р/т |
| Валун | 100-500 | М 800 | F 200 | 700 р/т |
| Камень для габионов | - | - | - | 1500 р/т |